РУКОВОДСТВО

по  применению

органосиликатной композиции ОС-12-03Н

для   противокоррозионной   защиты металлических и других строительных конструкций, технологического  оборудования и  для декоративной отделки строительных материалов и фасадов зданий

ТУ 2312-370-05763441-2001

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия распространяются на органосиликатную композицию 
ОС 12-03Н, представляющую собой суспензию пигментов, силикатных наполнителей и целевых добавок в среде кремнийорганических лаков.

Органосиликатная композиция ОС 12-03Н предназначается для окраски бетонных, железобетонных, металлических, оцинкованных, кирпичных, ошту-катуренных, деревянных, керамических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, для защитно-декоративной отделки фасадов зданий и сооружений, опор мостов.

Органосиликатная композиция ОС 12-03Н выпускается следующих расцветок: белая, бежевая, голубая, зеленая, желтая, коричневая, розовая и т.д..

Органосиликатную композицию ОС 12-03Н наносят на поверхность методом пневматического распыления, кистью или валиком.

Пример условного обозначения при заказе: «Органосиликатная композиция ОС 12-03Н,  ТУ 2312-370-05763441-2001».

Органосиликатная композиция представляет собой суспензию  измельченных силикатов и окислов в растворе кремнийорганического полимера.

Композиция имеет хорошую адгезию к металлам и сплавам, стеклу, бетону, кирпичу, цементу, керамике.

Композиция в отвержденном состоянии обладает термостабильностью, стойкостью в атмосферных условиях и в агрессивных газообразных средах, морозостойкостью.

Композиция может применяться во всех климатических районах.

Композиция ОС-12-03Н всех цветов применяется в качестве покрытий холодной сушки.

Нанесение покрытия на поверхность производится не менее чем в два слоя.

1.2. Инструкция составлена на основании ТУ 2312-.370-05763441-2001

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Композиция ОС-12-03Н выпускается однокомпонентным составом, отгружается в бочках и барабанах.

2.2. Для обезжиривания металлических поверхностей применяются сольвенты, ксилол или толуол.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Композиция, готовая к использованию, должна отвечать следующим требованиям:

- условная вязкость при температуре +20(С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм должна быть 20...25 сек при нанесении краскораспылителем; при нанесении валиком этот параметр должен быть 
30...45 сек.

Первоначальная условная вязкость композиции ОС-12-03Н должна быть не менее 20 сек.

3.2. Наносимая композиция должна хорошо растекаться и выравнивать свой поверхностный слой, а внешний вид поверхности после высыхания должен быть ровным, гладким, без пузырей и трещин.

3.3. Массовая доля нелетучих веществ должна составлять не менее 55 %.

3.4. Время высыхания составляет  24 часа при температуре 15-35(С.

3.5. Толщина покрытия - 150-200 мкм.

3.6. Расход композиции при нанесении покрытий составляет от 250-300 г/м2  в зависимости от метода нанесения, вида защищаемых конструкций, числа слоев и общей толщины покрытия.

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Окрашиваемая поверхность очищается от пыли, грязи, льда, снега. Поверхность должна быть сухой. Перед нанесением покрытия поверхность металла подвергается механической обработке. Металлические поверхности очищаются от ржавчины, окалины и других загрязнений и обезжириваются растворителями.

4.2. Обезжиривание производится ветошью, смоченной сольвентом, ксилолом, толуолом.

4.3. При сильном поражении металла коррозией производится пескоструйная или дробеструйная обработка поверхности металла.

4.4. Удаление ржавчины химическим способом производится при слабом поражении металла коррозией и на труднодоступных участках металлоконструкций.

Можно обработать поверхность преобразователем ржавчины «Элкон-П»

Преобразователь наносится на обрабатываемую поверхность кистью. Нанесение покрытия из композиции допускается не ранее, чем через 1 час после обработки поверхности.

4.5. Органосиликатная композиция доводится до рабочей вязкости введением сольвента, ксилола, толуола и тщательно перемешивается.

4.6. Композиция при хранении расслаивается, поэтому перед применением ее необходимо размешать в таре изготовителя до полной однородности. Композиция перед применением фильтруется.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Органосиликатная композиция ОС-12-03Н наносится на очищенные, сухие поверхности при температуре окружающего воздуха от -30(С до +40(С. Для поддержания однородной консистенции композиция периодически перемешивается.

5.2. Нанесение покрытий осуществляется обычными методами лакокрасочной технологии: кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением или окунанием.

5.3. При нанесении покрытия на небольшие поверхности краскораспылителем, последний настраивается на круглую струю, при покраске больших плоскостей - на плоскую струю. Расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности должно быть в пределах 200-300 мм.

5.4. Нанесение покрытия на поверхность производится не менее чем в два слоя. При положительной температуре воздуха второй и последующий слои наносятся после каждого предыдущего не ранее чем:

- через 20-30 мин.	- при распылении или окунании;

- через 40 мин.	- при нанесении кистью или валиком.

5.5. При отрицательной температуре окружающего воздуха второй и последующий слои наносятся не ранее чем:

- через 40 мин.	- при температуре от 0(С до минус 5(С;

- через 60 мин.	- при температуре от минус 5(С до минус 15(С, далее по мере высыхания.

5.6. Методом окунаний при отрицательной температуре окружающего воздуха наносить покрытия не рекомендуется.

5.7. При применении композиции на ранее окрашенную поверхность отслаивающиеся слои краски должны быть удалены. Композиция совместима с покрытиями из кремнийорганических эмалей, из перхлорвиниловых красок 
ХВ-161 и из органосиликатных композиций. Допускается нанесение композиции на металлоконструкции, бетонные и кирпичные поверхности, ранее окрашенные красками МА-15 и ПФ-115.

5.8. В зависимости от условий эксплуатации (температура, цикличность температуры, характер среды, материал защищаемой поверхности, конструкционные особенности изделий и т.д.) срок службы покрытий из композиции составляет до 10-12 лет.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

7.1. Транспортировка органосиликатной композиции ОС-12-03Н производится любым транспортом. Допускается транспортировка и хранение композиции при минусовых температурах, но не ниже .-40.(С.

7.2. Транспортировка и хранение композиции осуществляется в металлической таре.

7.3. Композиция может гарантированно храниться 12 месяцев с даты изготовления. По истечении этого срока лакокрасочный материал подлежит перепроверке на качество в соответствии с ТУ и определяется возможность его дальнейшего применения.

7.4. Хранение композиции должно быть в закрытой таре в сухом помещении, предохраняющем материал от воздействия прямых солнечных лучей и влаги при температуре +5...+25(С.

8. Меры безопасности

8.1. При выполнении работ по очистке поверхности металла и обеспыливанию необходимо надевать защитные очки, рукавицы и фартук.

Работы с электро- и пневмоинструментами проводятся в строгом соответствии с требованиями инструкций по ТБ.

8.2. Токсичность и пожаробезопасность композиции определяется входящими в ее состав сольвентом, ксилолом, толуолом и другими растворителями. При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты: спецодежду, респираторы, защитные очки, противотолуольные перчатки.

Запрещается курение, применение открытого огня и инструмента, который может вызвать искрообразование.

8.3. Все работы в помещениях, связанные с приготовлением и применением органосиликатной композиции, проводятся при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции.